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	BO-COAX RG06 AU-ZH 75 OHM
DOUBLE SCREENED 75 OHM RF COAXIAL CABLE
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Image for illustration only


	(A)  INNER CONDUCTOR
	COPPERWELD
	ø 0,72 

	(B)  DIELECTRIC
	LOW DENSITY POLYETHYLENE
	ø 4,70 ± 0,10 mm

	(C)  1° BRAID
	SILVERED COPPER
· COVERAGE
	168 x 0,13 mm
97%

	(D)  2° BRAID
	PLAIN COPPER
· COVERAGE
	168 x 0,13 mm
95%

	(E)  NON-MIGRATING
	POLYESTER TAPE
	h. 20 mm

	(F)  SHEATH

· COLOUR
· PRINTING
	FLAME RETARDANT NON-CORROSIVE THERMOPLASTIC FREE OF HALOGENS 
· BLACK - RAL 9004
·  Standard 
	ø 8,50 ± 0,10 mm

	Technical Data 
	Minimum Bending Radius (mm):
· Singel
· Repeated
Temparature Range:
Cable Weight (Kg/Km):
· Copper
· Plastic
· Total
	
ø EXTERNAL X 5
ø EXTERNAL X 10
-40 °C / +80 °C

50,5
63,9
114,4

	Electrical Data
(ELECTRICAL PROPERTIES at 20°C)
	Impedance:
Capacitance:
Velocity Ratio:
Resistance:
· Inner Conductor
· Braid
Tension:
· Sheath Spark Testing
	75 ± 3 Ohm
67 pF/m
66%

97 Ohm/Km
5 Ohm/Km

7,0 kV
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The producer reserves himself to make modification on the item without any notice
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